SYLABUS

na cykl kształcenia rozpoczynający się w roku akademickim 2020/2021

| Nazwa przedmiotu/modułu | Materiałoznawstwo stomatologiczne |
| --- | --- |
| Nazwa jednostki/-ek w której/ -ych jest przedmiot realizowany | Zakład Protetyki Stomatologicznej |
| e-mail jednostki | Protetyk@umb.edu.plm |
| Wydział | Lekarski z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim |
| Nazwa kierunku studiów | Techniki dentystyczne |
| Poziom kształcenia | Studia pierwszego stopnia. |
| Forma studiów | stacjonarne x niestacjonarne ( |
| Język przedmiotu | polski x angielski ( |
| Rodzaj przedmiotu | obowiązkowy x fakultatywny ( |
| Rok studiów/semestr | I x II ( III ( IV ( V ( VI ( | 1 x 2 ( 3 ( 4 ( 5 ( 6 ( 7 ( 8 ( 10 ( 11 ( 12 ( |
| Przedmioty wprowadzające wraz z wymaganiami wstępnymi | zaliczenie przedmiotów zgodnie z postępowaniem rekrutacyjnym |
| Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć | Liczba godzin: 50, w tym: wykłady- 15, seminaria- 35 |
| Założenia i cele przedmiotu | Materiały stosowane w stomatologii, technice protetycznej, ortodontycznej i ektoprotetycznej. Charakterystyka sprzętu laboratoryjnego. Współczesne techniki dentystyczne. Technologie przetwarzania materiałów w toku wykonywanie protez zębowych i aparatów ortodontycznych. Patomechanizm oddziaływania materiałów techniczno-dentystycznych na tkanki i narządy jamy ustnej. |
| Metody dydaktyczne | - przekazywanie wiedzy w formie wykładu - konsultacje (zarówno regularne, jak też organizowane w indywidualnych przypadkach) - dyskusja - samodzielne dochodzenie do wiedzy - analiza literatury - konsultacje pierwszy poniedziałek miesiąca godziny 9.00-10.30 |
| Imię i nazwisko osoby prowadzącej przedmiot | dr Wojciech Konrad |
| Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za dydaktykę | prof. dr hab. Teresa Sierpińska |

| Symbol i numer efektu uczenia się | Opis efektów uczenia się | Forma zajęć | Metody weryfikacji osiągnięcia zamierzonych efektów uczenia się |
| --- | --- | --- | --- |
| wiedza |
| W26 | Zna nowoczesne materiały i technologie stosowane do wykonywania stałych i ruchomych uzupełnień protetycznych, protez nietypowych, stałych i zdejmowanych aparatów ortodontycznych, szyn chirurgicznych oraz ich napraw i modyfikacji | Wykład/seminarium | Metody podsumowujące np.: Zaliczenie pisemne-(egzamin testowy/opisowy) |
| umiejętności |
| U28 | Posiada umiejętność analizy i pomiaru właściwości mechanicznych, elektrycznych, cieplnych i optycznych materiałów | Wykład/seminarium | Metody formujące, np. - obserwacja pracy studenta - ocena aktywności w czasie zajęć - dyskusja w czasie zajęć |
| kompetencje społeczne |
| K3 | Jest świadom własnych ograniczeń i wie kiedy zwrócić się o pomoc do innych ekspertów. | Wykład/seminarium | Metody podsumowujące np.: - ocenianie ciągłe przez nauczyciela (obserwacja) Metody formujące, np. - obserwacja pracy studenta - dyskusja w czasie zajęć - opinie pacjentów, kolegów |
| K2 | Jest świadom potrzeby ustawicznego doskonalenia zawodowego. |  |  |

| Punkty ECTS | 3 |
| --- | --- |
| Obciążenie pracą studenta |
| Forma aktywności | Liczba godzin na zrealizowanie aktywności |
| Zajęcia wymagające udziału prowadzącego: |
| Realizacja przedmiotu: wykłady (wg planu studiów) | 15 |
| Realizacja przedmiotu: ćwiczenia (wg planu studiów) |  |
| Realizacja przedmiotu: seminaria (wg planu studiów) | 35 |
| Realizacja przedmiotu: fakultety |  |
| Udział w konsultacjach |  |
|  | godziny razem: 50 |
| Samodzielna praca studenta: 1 punkt ECTS oznacza 25-30 godzin pracy studenta w różnych formach, takich jak np.: |
| Samodzielne przygotowanie się do zajęć teoretycznych i praktycznych (wykonanie projektu, dokumentacji, opisu przypadku itp.) |  |
| Samodzielne przygotowanie się do zaliczeń/kolokwiów |  |
| Samodzielne przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia końcowego |  |
|  | godziny razem: |

| Treści programowe przedmiotu: |
| --- |
| Efekty uczenia się (symbol i numer) | tematyka |
| W26 Zna nowoczesne materiały i technologie stosowane do wykonywania stałych i ruchomych uzupełnień protetycznych, protez nietypowych, stałych i zdejmowanych aparatów ortodontycznych, szyn chirurgicznych oraz ich napraw i modyfikacji U28 Posiada umiejętność analizy i pomiaru właściwości mechanicznych, elektrycznych, cieplnych i optycznych materiałów K3 Jest świadom własnych ograniczeń i wie kiedy zwrócić się o pomoc do innych ekspertów. K2 Jest świadom potrzeby ustawicznego doskonalenia zawodowego. | Materiały stosowane w protetyce stomatologicznej (podstawowe i pomocnicze). Wymagania stawiane materiałom, patomechanizm oddziaływania materiałów podstawowych na tkanki jamy ustnej. (W/S) Masy wyciskowe: podział, rodzaje, właściwości, zastosowanie (W/S) Materiały do wykonania modeli: gips- podział, rodzaje, właściwości, zastosowanie. (W/S) Woski: podział, rodzaje, właściwości, zastosowanie. (W/S) Materiały do obróbki protez, izolatory (W/S) Tworzywa akrylowe- podział, rodzaje, właściwości, zastosowanie (część pierwsza). (W/S) Tworzywa akrylowe ( część druga ). (W/S) Metale i stopy metali używane w protetyce: podział, rodzaje, właściwości, zastosowanie (W/S) Porcelana - rodzaje, właściwości, zastosowanie. (W/S) Porcelana- systemy jednolicie ceramiczne: ceramika tłoczona leucytowa (W/S) Empress I, II, ceramika napalana o twardym jądrze In-ceram Alumina, In-ceram, Spinell, In-ceram Zirconia, systemy całoceramiczne oparte o wykonawstwo CAD/CAM (Procera, Cerec, Lava). (W/S) Cementy: rodzaje, skład, właściwości, zastosowanie. (W/S) |

Literatura podstawowa: (1-2 pozycje)

1. Craig R.G., Powers J.M., Wataha J.C.: Materiały stomatologiczne, Urban & Partner, Wrocław 2000. 2. Kordasz P., Wolanek Z.: Materiałoznawstwo protetyczno-stomatologiczne. PZWL 1983.

Literatura uzupełniająca: (1-2 pozycje)

1. Gołębiewska M. i wsp.: Materiałoznawstwo protetyczne - skrypt. AM Białystok, 2003. 2.Combe E.C.: Wstęp do materiałoznawstwa stomatologicznego. Sanmedica, Warszawa 1997.

Kryteria oceny osiągniętych efektów uczenia się oraz forma i warunki uzyskania zaliczenia przedmiotu:

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest udział w zajęciach oraz zaliczanie na ocenę materiału ujętego w tematyce wykładów i seminariów oraz pozytywny wynik pisemnego zaliczenia końcowego. W przypadku nieobecności nieusprawiedliwionej na 3 wykładach lub 2 seminariach student nie uzyskuje dopuszczenia do zaliczenia końcowego. W przypadku nieobecności usprawiedliwionej student jest zobowiązany do odrobienia zajęć seminaryjnych i pisemnego zaliczenia materiału objętego tematem seminarium.

Prof. dr hab. Teresa Sierpińska

(data i podpis kierownika jednostki prowadzącej zajęcia  lub koordynatora przedmiotu)